EXTRACCION DE COBALTO MEDIANTE LIXIVIACION ACIDA DE LOS ESCOMBROS LATERITICOS

COBALT EXTRACTION BY MEANS ACID LEACHING OF LATERITICS RUBBISH

# Amaury de los Milagros Palacios-Rodríguez. Doctor en Ciencias Técnicas. Profesor Auxiliar. ISMM, Cuba. apalacios@ismm.edu.cu

# Evangelia García-Peña. Master en Ciencias. Profesor Asistente. ISMM, Cuba.  egpena@ismm.edu.cu

RESUMEN

La presente investigación tiene como propósito determinar los efectos de los principales parámetros tecnológicos y el modelo cinético del proceso de lixiviación ácida para la extracción de cobalto desde los escombros lateríticos, residual no empleado por la industria del níquel en los momentos actuales, lo que provoca grandes acumulaciones y contaminación del medio ambiente. La experimentación se realizó a escala de laboratorio, para la que se empleó el Diseño Factorial Completo y de estudios cinéticos para reacciones heterogéneas, teniendo en cuenta la variación de la temperatura, el reactivo lixiviante, relación liquido - sólido, contenido de agente reductor, granulometría y agitación. Se logró una alta correlación entre las variables de entrada y los resultados obtenidos de extracción del cobalto (variable de salida), la cual fue de 0,9993; además se obtuvo el modelo estadístico, que permitió determinar la significación de los parámetros de estudio y la adecuación de la ecuación de regresión y el modelo cinético que brindó la rapidez con que se efectuó la disolución del cobalto desde los escombros lateríticos. Se  obtuvo valores promedios de extracción de cobalto de 90,93 %.

PALABRAS CLAVES: Escombros lateríticos, agente lixiviante, cobalto

KEY WORDS: Lateritics rubbish, lixiviate agent, cobalt

ABSTRAC

The present investigation must like intention determine the effects of the main technological parameters and the kinetic model of the process of acid leaching for the cobalt extraction from the lateritics rubbish, residual nonemployee by the nickel industry at the present moments, which causes great accumulations and contamination of the environment. The experimentation was made on laboratory scale, for which Complete Factorial Design and of kinetic studies for heterogeneous reactions was used, considering the variation of  the temperature,   the lixiviate agent, relation liquid- solid, content of reducing agent, particle size and agitation. A high correlation between the variables of entrance and the  results of extraction of the cobalt was obtained (variable of exit), which was of 0,9993; in additions and obtained the statistical model, that allowed to determine the meaning of the study parameters and the adjustment of the regression equation and the kinetic model that offered the rapidity whereupon took place the dissolution of cobalt from the lateritics rubbish. One obtained values averages of cobalt extraction of 90.93 %.

INTRODUCCIÓN

Las menas lateríticas ferro – niquelíferas internacionalmente son tratadas tanto por tecnologías pirometalúrgicas como hidrometalúrgicas. Las primeras recuperan aproximadamente el 70 % del níquel y la mayor parte del cobalto se pierde con la escoria, a no ser que estas escorias sean tratadas para extraer el 40 % del cobalto contenido en la materia prima, las formas de obtener estos productos son: ferro - níquel y matas de níquel. Por vía hidrometalúrgica se recupera el 95 % de níquel y algo más del 90 % de cobalto, cuando se utiliza la tecnología de lixiviación ácida a elevadas temperaturas (Carlson, E.T. and Simons, C.S.,1961; Wang, Y. and Zhou,  C., 2002).

La minería cubana se realiza para garantizar un contenido mínimo de 0,9 % de níquel en la mena alimentada sin tomar en consideración los valores de cobalto, que pueden ser de hasta 0,12 %. Las menas con cantidades de níquel inferiores a la prefijada son consideradas escombros (desechos o residuos) y constituyen desde el punto de vista geológico las capas lateríticas fuera de balance u ocres inestructurales y estas son almacenadas en las llamadas escombreras.

Las acumulaciones de menas fuera de balance o escombros como también se les denomina, generan la contaminación de aguas superficiales y subterráneas por arrastres de los mismos. Lo anterior justifica la necesidad de establecer vías para el tratamiento de estos materiales, cuyos volúmenes alcanzan en la actualidad  más de 90x106 t desde el surgimiento de la explotación minera.

En la tecnología carbonato amoniacal se procesa la mena limonítica y la serpentinítica en una relación 3:1, pero no se recupera más del 40 % del cobalto presente en la materia prima. La tecnología ácida a elevadas temperaturas logra extraer el 90 % del cobalto,  pero solo es factible para las limonitas. Las tecnologías piro metalúrgicas que tratan las menas serpentiníticas o silicatadas se caracterizan también por una baja extracción del cobalto (hasta un 40 %).

Smirnov considera el horizonte superior del perfil laterítico de la corteza de intemperismo desarrolladas sobre rocas ultrabásicas como rocas de hierro y denomina a este como hematitas, rico en ocasiones en cobalto, que en la actualidad no se aprovecha y constituye un desecho de la labor minera en la industria del níquel.

En estudios realizados por Mustapha (1977) se plantea que los principales minerales de níquel se encuentran asociados a los geles de hierro (goetita y hematita), en cambio el cobalto está asociado a los minerales de manganeso (asbolanas), por lo que su comportamiento ante determinados reactivos es diferente.

En investigaciones realizadas por Brugueras en el 2005, se estudia la lixiviación en medio orgánico como una alternativa viable para el aprovechamiento racional de menas lateríticas cubanas fuera de balance para la extracción de cobalto, obteniendo valores de extracciones superiores al  90 %.

En el 2006 Ventura Herrera lixivia los escombros lateríticos en condiciones normales de trabajo (temperatura ambiente y presión atmosférica) con ácido sulfúrico con el objetivo de extraer el cobalto contenido en ellos, para lo cual emplea como agente reductor el sulfato de hierro II, obteniendo extracciones inferiores a 40 %.

Ramírez (2010) en sus investigaciones realiza una caracterización química, física y mineralógica de los escombros lateríticos del yacimiento del Sector A correspondiente a la mina Moa Oriental, con el fin de emplearlos como oxidante en la producción de aceros.

Es por ello que el propósito de la investigación fue determinar los efectos de los principales parámetros tecnológicos y el modelo cinético del proceso de lixiviación ácida para la extracción de cobalto desde los escombros lateríticos, empleando como agente reductor el azufre elemental.

MATERIALES Y MÉTODOS

Para la experimentación se utilizó una muestra de escombro de 1 t, la cual se tomó en el yacimiento Yamanigüey, perteneciente a la mina de la empresa Comandante Ernesto Che Guevara, con la composición química que se muestra en la tabla 1 (Palacios 2001).

Tabla 1. Composición química promedio de la muestra de escombro, %

| Ni | Co | Mn | Fe | Al | Cr | Mg | Zn | Cu | SiO2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,64 | 0,09 | 0,77 | 45,5 | 7,6 | 1,93 | 0,55 | 0,022 | 0,06 | 3,31 |

Se utilizó como agente lixiviante ácido sulfúrico con 98 % de pureza y como agente reductor azufre elemental con calidad industrial.

Para el diseño de la matriz de experimentación se utilizó el Diseño Factorial Completo, que está basado en todas las posibles combinaciones entre las variables de estudio y los niveles escogidos. Se estudiaron dos niveles y seis variables como se muestra en la tabla 2, para un total de 64 pruebas experimentales y dos réplicas en cada una de ellas, las cuales permitieron determinar la influencia de los parámetros en el rango de estudio. Los rangos se tomaron a partir de investigaciones preliminares realizadas y experiencias prácticas de la industria.

El número de pruebas a realizar se determinó según la fórmula:

donde:

n - cantidad de niveles.

- cantidad de factores o variables de estudio.

N- número de pruebas.

En la tabla 2 se muestran las variables de estudio y los niveles escogidos.

Tabla 2. Variables y niveles de investigación

| Parámetros | Nivel mínimo | Nivel máximo |
| --- | --- | --- |
| Temperatura (ºC) | 180 | 220 |
| Relación ácido-mineral inicial (g/g) | 0,17 | 0,21 |
| Azufre elemental inicial (g/g) | 0,1 | 0,3 |
| Contenido de sólido inicial (%) | 42 | 48 |
| Granulometría inicial (mm) | 0,0 - 0,83 | 0,83 - 1,2 |
| Agitación (Re) | 5000 | 8000 |

La investigación se realizó en una autoclave de 2 L de capacidad en condiciones de alta temperatura y presión según diseño de experimento. En la figura 1 se muestra la instalación.

motor

autoclave

sistema de poleas y correas

termómetro

tapa

sistema de regulación

Figura 1. Instalación empleada en la investigación.

Para la conformación de la pulpa de alimentación se realizaron  pesadas de muestra de escombro y de los reactivos (ácido sulfúrico y azufre elemental), los que se introdujeron en la autoclave. Luego de preparada la instalación, se realizaron las pruebas según el diseño planteado, el tiempo medio de experimentación en el reactor (autoclave) fue de 2 h, obteniendo una pulpa lixiviada, la que fue muestreada cada 30 min. Las muestras obtenidas  se filtraron y el licor se envió a análisis químico por Espectroscopia de Absorción Atómica; el sólido se lavó, se secó en estufa a 65 ºC y se realizó análisis químico por Fluorescencia de Rayos X.

Los datos fueron tratados estadísticamente mediante un análisis de regresión y correlación con el software para procesamiento estadístico STATGRAPHIC, para obtener la ecuación modelo que caracteriza el proceso de lixiviación del cobalto.

Los resultados obtenidos fueron procesados y posteriormente se llevó a cabo la valoración cinética por el método que se muestra a continuación:

Partiendo de la expresión general sobre la cinética de los procesos heterogéneos y complejos:

dc(Men+)dτ= k * caA * cbB * e−ERT* Req * %sólp * dm

Donde:

dc(Men+)dτ.- variación de la concentración de los iones metálicos, con la variación de tiempo

k.- constante específica de velocidad.

cA, cB – concentración inicial de los reactivos químicos.

E – energía de activación.

T – temperatura.

R – constante universal de los gases.

Re - Número de Reynold.

% sólido – contenido de sólido.

d – diámetro de partículas.

a, b, q, p, m – coeficientes empíricos

Con los resultados experimentales, se determina la energía de activación y los coeficientes empíricos, según  la metodología propuesta a continuación:

dc(Men+)dτ=k∗Xa

Donde

X- parámetro de análisis.

Tomando del diseño experimental los niveles de estudio se obtiene la expresión siguiente:

dc(Men+)dτ1dc(Men+)dτ2=Xa1Xa2

Aplicando logaritmo se obtiene:

Δlogdc(Men+)dτ=aΔlogX

Por lo que el valor del coeficiente empírico se puede determinar por la expresión resultante:

a=Δlogdc(Men+)dτΔlogX

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS

Análisis estadístico

Para la extracción de cobalto se obtuvo el modelo de regresión siguiente:

Cobalto = 90,93 + 1,58 T+ 0,13 S:m + 0,14 % sól + 0,49 a:m - 0,19 d + 0,04 Re

Existe una influencia significativa de las variables estudiadas sobre

la extracción de cobalto durante el proceso de lixiviación de los escombros lateríticos con ácido sulfúrico empleando el azufre elemental como agente reductor. Se logró una alta correlación (0,9993) entre las variables de entrada del proceso (temperatura, relación ácido mineral, cantidad de azufre elemental, contenido de sólido, granulometría de las partículas y el grado de agitación) y los resultados obtenidos de extracción media del cobalto (variable de salida); el valor medio de extracción fue de 90,93 %.

De los coeficientes de correlación para cada una de las variables se plantea que el grado de influencia de éstas sobre el proceso, en orden descendente es el siguiente: temperatura, relación ácido mineral, granulometría inicial de las partículas, contenido inicial de sólido, cantidad inicial de azufre elemental añadido y agitación.

# Efecto de la temperatura

Figura 2. Extracción de cobalto en función del tiempo y la temperatura

En la figura se muestra la influencia de la temperatura sobre la extracción de cobalto en el tiempo, las extracciones de cobalto a temperatura de 220 ºC son superiores a las que se alcanzan cuando la temperatura es de 180 ºC, debido a una mayor ruptura de la estructura cristalina de los minerales portadores de cobalto y a la vez a la activación de estos para interactuar con el agente lixiviante. Las extracciones de cobalto a 220 ºC alcanzan valores de 93 %, mientras que a 180 ºC promedia valores de 90 %, durante los primeros 30 minutos.

La energía aparente de activación resultante es de: E = 7 733,48 J/mol, este valor demuestra que el proceso ocurre en un régimen difusivo, lo que indica que las temperaturas experimentadas son suficientes y su incremento no determina la velocidad del proceso. En estos casos la reacción fundamental se puede acelerar influyendo sobre las etapas de difusión que participan en el proceso con las cuales están relacionados otros parámetros.

# Efecto de la relación ácido:mineral

Los resultados de las pruebas experimentales se muestran en la figura 3.

Figura 3. Extracción de cobalto en función del tiempo y la relación ácido mineral

Se refleja la variación de la extracción de cobalto en dependencia de la relación ácido:mineral, pudiéndose apreciar la tendencia positiva que ejerce el incremento de esta relación. La tendencia de la extracción de cobalto respecto a la variación de la relación ácido: mineral durante la lixiviación. Se puede observar que el incremento de dicha relación desde 0,17 hasta 0,21 provoca un incremento en la extracción desde 87 hasta 92 %.

El valor del coeficiente empírico es: a = 0,3918

Efecto de la relación azufre:mineral

Los resultados para el estudio del efecto del azufre elemental sobre la extracción de cobalto durante la lixiviación de los escombros lateríticos se muestran en la figura siguiente.

Figura 5. Comportamiento de la extracción de cobalto en función del tiempo y el contenido del azufre.

En la figura se muestra que la presencia de azufre elemental durante la lixiviación ácida del escombro laterítico favorece la extracción de cobalto en las pruebas realizadas. Los resultados permiten afirmar la tendencia al incremento de la extracción de cobalto con el incremento del contenido de azufre elemental de 0,1 a 0,3 %. El aumento del contenido de azufre por encima de 0,3 favorece a la extracción de cobalto después de los 30 min de lixiviación conteniendo recuperaciones de 92 %. Con la no adición de azufre elemental los valores de recuperación no son mayores al 85 %.

El coeficiente en función de la cantidad de azufre elemental es b  = 0,0224

# Efecto de la granulometría sobre la recuperación de cobalto

Una de las etapas principales en la cinética de la lixiviación del escombro laterítico es el acto de la reacción química que ocurre en la superficie del óxido lixiviable. La magnitud de esta superficie es determinante en la velocidad de la reacción química y la misma depende en gran medida de la granulometría del material que se alimenta al proceso.

Las extracciones de cobalto en función de la granulometría de la mena se muestran en la figura 6, en la misma se observa la tendencia de la recuperación de cobalto con respecto al tamaño de las partículas donde se puede apreciar que a mayores tamaño de partículas, la recuperación del metal es menor debido a que se dificulta la penetración del reactivo lixiviante hasta el centro de las partículas, limitando el  contacto con los elementos principales a lixiviar, mientras que con la disminución de la granulometría se incrementa la interfase de contacto, lo que conlleva a un aumento de la recuperación del cobalto durante el proceso. Los mejores resultados se logran con partículas inferiores a 0,8 mm a los 60 min de lixiviación.

Figura 6. Comportamiento de las extracciones de  cobalto en el tiempo  para diferentes fracciones granulométricas

Despejando y sustituyendo en la ecuación cinética general con los valores de las pruebas realizadas se logra determinar el valor del exponente de la expresión de estudio, considerando que la totalidad de las partículas son esféricas

m  = - 0,0156

# Efecto del contenido de sólido inicial sobre la recuperación de cobalto

La influencia del contenido de sólido inicial puede ser significativa durante la lixiviación. Un alto contenido de sólido en la pulpa (mayor del 50 %), aumenta considerablemente la viscosidad de esta y a la vez dificulta la difusión del reactivo lixiviante hasta el sólido, además de hacerse más difícil el proceso de agitación. Por el contrario si el contenido de sólido es bajo (inferior al 30 %) existe una elevada dilución del reactivo lixiviante, lo que disminuye la concentración necesaria del reactivo para lixiviar el producto sólido.

Las mejores condiciones de lixiviación se logran cuando los contenido de sólido son de 42 %, alcanzando extracciones de cobalto de 90,5 %. El incremento del sólido hasta 48 % no favorece la recuperación de cobalto, lo que puede estar dado por un déficit de reactivo lixiviante o un empeoramiento de las condiciones hidrodinámicas de la pulpa. Los resultados se muestran en la figura 7.

Figura 7. Comportamiento de las extracciones de cobalto en el tiempo para diferentes contenidos de sólido en la pulpa

De acuerdo a los resultados reflejados en la figura se puede establecer que la cantidad de sólido adecuada para garantizar elevadas extracciones de cobalto durante la lixiviación del escombro laterítico es de 42 % de la masa de pulpa.

Efecto de la agitación sobre la recuperación de cobalto

La función principal de la agitación durante el proceso de lixiviación es homogenizar la pulpa alimentada en el reactor con los reactivos añadidos al mismo, evitar las sobresaturaciones de reactivos en determinadas zonas, así como la uniformidad de la temperatura en el sistema y la no sedimentación del sólido en el fondo del reactor.

Graficando los resultados de extracción se obtiene la Figura 8.

Figura 8. Comportamiento de las extracciones de cobalto en el tiempo para diferentes valores de Re.

Como se muestra en la figura, no se aprecia una influencia significativa de la agitación sobre la recuperación de cobalto durante la lixiviación de los escombros lateríticos en el rango del Re estudiado. Esto puede estar dado por el hecho de que los valores del criterio de Re alcanzados en la instalación de investigación, se mantenían en el rango pequeño de un régimen hidrodinámico de transición. Se obtiene como resultado que q = 0,01514

Modelo cinético del proceso de lixiviación de cobalto

Procesada la información experimental se obtiene la ecuación cinética del proceso de lixiviación ácida de los minerales con baja ley de níquel, con el fin de obtener cobalto:

dc(Co)dτ=0,019⋅c(Co)e−c(Co)τ⋅CH2SO40,3918⋅QS0,0224⋅e7733,48RT⋅%sol0,3535⋅D−0,056⋅Re0,01514

Integrando la ecuación se obtiene:

C0Cτdc(Co)c(Co)e−c(Co)τ=0,019⋅CH2SO40,3918⋅QS0,0224⋅e7733,48RT⋅%sol0,3535⋅D−0,056⋅Re0,01514⋅τ0τdτ

Resolviendo la anterior ecuación:

lnc(Co)e−c(Co)τ2c(Co)e−c(Co)τ1=0,019⋅CH2SO40,3918⋅QS0,0224⋅e7733,48RT⋅%sol0,3535⋅D−0,056⋅Re0,01514⋅τ2−τ1

Considerando que 1 = 0 y c(Co)1 = 0; se obtiene:

lnc(Co)e−c(Co)τ2=0,019⋅CH2SO40,3918⋅QS0,0224⋅e7733,48RT⋅%sol0,3535⋅D−0,056⋅Re0,01514⋅τ2+lnc(Co)e

Como resultado la expresión final para la determinación de la concentración de cobalto en función del tiempo es:

c(Co)e−c(Co)τ2=c(Co)e∗e0,019⋅CH2SO40,3918⋅QS0,0224⋅e7733,48RT⋅%sol0,3535⋅D−0,056⋅Re0,01514⋅τ

Se deduce que:

c(Co)τ2=c(Co)e−c(Co)e∗e0,019⋅CH2SO40,3918⋅QS0,0224⋅e7733,48RT⋅%sol0,3535⋅D−0,056⋅Re0,01514⋅τ

o

c(Co)τ2=c(Co)e(1−e0,019⋅CH2SO40,3918⋅QS0,0224⋅e7733,48RT⋅%sol0,3535⋅D−0,056⋅Re0,01514⋅τ)

Donde: c(Co)e=10−ΔG2,3⋅RT−2pH

Para el cálculo de la extracción de cobalto se utiliza la expresión siguiente:

ζCo=mCoesc−mCocola.fmCoesc.100

mCoesc = mesc . %Coesc

mCocol = mcola . %Cocola

mesc; mcola.-  masa de escombro y de cola, (unidad de peso)

mCoesc; mCocola.- masa de cobalto en el escombro y la cola, (unidad de peso)

%Coesc; %Cocola.- contenido de cobalto en el escombro y la cola, (%)

f.- factor de extracción del elemento trazador

Para este cálculo se emplea como elemento trazador el hierro ya que no sufre grandes cambios cuantitativos durante el proceso y su balance se expresa:

mesc . %Feesc = mcola . %Fecola

De ahí que:

f=mcolamesc=%Feesc%Fecola

Se deduce que:

ζCo=mCoesc−mCocola.%Feesc%FecolamCoesc.100

Se sabe que:

m = c.V

c.- concentración (g.L-1)

V.- volumen (L).

Por tanto:

mCosoluc. = c(Co)2 Vsoluc = mCoesc - mCocola.f

Entonces:

ζCoτ2=c(Co)soluc.VsolucmCoesc.100		o

ξCoτ2=c(Co)e(1−e0,019⋅CH2SO40,3918⋅QS0,0224⋅e7733,48RT⋅%sol0,3535⋅D−0,056⋅Re0,01514⋅τ2)VsolucmCoesc⋅100

CONCLUSIONES

- Existe una alta correlación entre las variables de entrada del proceso y los resultados obtenidos de extracción del cobalto (0,9993). Siendo su significado en orden decreciente: temperatura, relación ácido/mineral, granulometría, relación liquido - sólido, contenido de agente reductor, y grado de agitación

- Con el aumento del valor de temperatura, reactivo lixiviante, relación liquido - sólido, contenido de agente reductor, granulometría, Reynold y con disminución del tamaño de partículas existe un incremento en la recuperación de cobalto, logrando extracciones de cobalto de 93 % al tiempo de 30 minutos.

- Un valor de 7 733,48 J/mole fue obtenido como la energía de activación para el proceso de la disolución que sugiere un mecanismo controlado difusivo.

- El modelo cinético bajo condiciones prefijadas permite predecir la recuperación de cobalto a partir de los escombros lateríticos.

BIBLIOGRAFÍA

Brugueras, N. 2005. Evaluación del proceso de recuperación del cobalto mediante la lixiviación con ácidos orgánicos de las menas lateríticas fuera de balance. Tesis en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Técnicas. Moa, ISMM. Cuba.

Carlson, E.T. and Simons, C.S. 1961. Pressure leaching of nickeliferous laterites with sulphuric acid. Extractive Metallurgy of nickel and cobalt. Ed. P. Queneau,  Intersciencie. (New. York). 363-397.

Herrera V. 2006. Recuperación de cobalto mediante lixiviación ácida, en condiciones ambientales empleando el sulfato de hierro II como agente reductor. Informe Técnico. CIPIMM.

Mustapha C. 1977. Contribución a la valoración de las ferralitas niquelíferas de Nueva Caledonia. CIPIMM, La Habana.

Ramírez M. 2010.xxxxxxxxxx.Tesis en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Técnicas. Moa, ISMM. Cuba.

Wang, Y. & Zhou, C. 2002. Hydrometallurgical process for recovery of cobalt from zinc plant residue, Hydrometallurgy, Vol. 63 No. 3, 225-234.